Badanie WWA dla odpadów z czyszczenia ulic o kodzie 200303

Partia 2

Wielkość cząstek odpadów z czyszczenia ulic o kodzie 200303

Partia 1

Tabela 1. Wartości wielkości i parametry cząstek próbek 1, 2 oraz U.

| Próbka | 1 | 2 | U |
| --- | --- | --- | --- |
| Wielkość średnia (µm) | 6,58 | 6,06 | 5,48 |
| Najczęściej występująca wartość (µm) | 3,03 | 3,46 | 3,23 |
| Kolistość | 0,784 | 0,891 | 0,875 |
| Współczynnik proporcji AR | 0,677 | 0,774 | 0,767 |
| D10 (µm) | 2,05 | 2,01 | 1,83 |
| D50 (µm) | 4,21 | 3,97 | 3,34 |
| D90 (µm) | 10,62 | 9,19 | 8,03 |

Partia 2

Mikroplastik w odpadach z czyszczenia ulic o kodzie 200303

Badanie za pomocą FTIR i Ramana

Partia 1

Rysunek 9. Widma FTIR otrzymane dla każdej z próbek (3 widma dla każdego rodzaju próbek).

Rysunek 10. Wybrane widma FTIR próbek 1, 2 oraz U.

11. Widma ramanowskie otrzymane dla każdej z próbek (3 widma

dla każdego rodzaju próbek).

Partia 2

Rys

Rysunek.  Widma FTIR otrzymane dla każdej z próbek (3 widma dla każdego rodzaju próbek).

Rysunek  Widma ramanowskie otrzymane dla każdej z próbek (3 widma

dla każdego rodzaju próbek).

Zawartość węgla i wartości opałowej dla odpadów z czyszczenia ulic 200303

| Próbka | Zawartość części mineralnych [%] | Zawartość organiki [%] | Ciepło spalania MJ/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.2024 | 94 | 6 | 7 |
| 10.2024 | 91 | 9 | 9 |
| 11.2024 | 92 | 8 | 8 |
| 03.2025 | 98 | 2 | 4 |
| 04.2025 | 97 | 3 | 5 |
| 05.2025 | 97 | 3 | 5 |
| 06.2025 | 96 | 4 | 6 |
| 07.2025 | 95 | 5 | 6 |